TSRST操作规程

1、接通电源，并接通液氮罐氮气阀门与环境接入口，装好试件；

2、打开电脑程序，进行温度检验并检验测受力情况及位移大小；

# 3、设置试件种类及编号，进入试验界面；

4、打开液氮阀（蓝色按钮），并设置起始温度及终止温度；

5、当温度下降到一定要求后，打开步长电机阀门，检查无误后点击“start”；

6、系统后自动记录温度受力、位移变化情况，试验结束时会自动保存数据；

7、关闭程序，取出试件，清洁环境箱。

MTS操作规程

# 1、接通电源；

2、打开计算机，相应于不同试验类型选定工作组程序，并选好参数组；

# 3、打开油泵及气泵；

4、根据试样要求设置环境箱，并保证试件保温时间；

# 5、根据不同类型装置夹具，并安装好试件；

6、试验前设置好保护；

# 7、开始实验，电脑自动记录保存数据；

8、关闭气泵、油泵，退出程序，关闭电脑；

9、关闭电源。

UTM操作规程

1、打开电脑电源开关。启动电脑；

2、打开动力系统电源开关，启动动力系统；

3、并打开环境箱的电源，调整到适宜的温度；

4、启动电脑里的相关应用程序；

5、放入要进行试验的试件，并安装好传感器，开始试验；

6、完成试验后，关闭动力系统的电源，环境箱的电源，关闭电脑，结束试验。

UV2000操作规程

1、接通电源。

2、开启仪器上盖，放入试件，开启开关。

3、试验完成后，关闭开关，取出试件。

4、关闭电源。