沥青旋转式回收仪操作规程

一、接通电源，打开所有开关；

二、将通过离心抽提仪的三氯乙烯溶液装入烧瓶内；

三、将预定气压设为67MPa然后按下“run”键；

四、待气压抽毕后，在50℃油洛温度下，以每分钟50rad/min进行旋转，同时打开水龙头，使水流形成一般循环；

五、然后在15℃内，将油洛温度从50℃上升到150℃，同时将转速调为20rad/min；

六、停止旋转后，将热回收的沥青迅速倒入烧杯中；

七、关闭所有电源，清洗仪器。