沥青直接拉伸仪（DDT）操作规程

一、接通电源，打开电源开关和控制器开关；

二、打开电脑程序，进入数据文件名称和试验信息表格界面；

三、设置实验参数，输入试验信息，达到试验温度后可开始进行测试；

四、放置试样：将试样两端置于两加载栓上，调整加载柱至合适位置；

五、按下主机控制面板上的“START”开始进行测试；

六、测试结束，保存试验文件，退出屏幕对下一个试样进行测试；

七、调整加载头至合适位置，放上下一个试样，点击“set home”后，再点击START开始测试，完成六个试样后点击“report”按钮，并将数据存在报告表单中；

八、重置温度，重复上述步骤直至试件破裂；

九、试验完成，关闭程序、控制器及主机电源；

十、试验结束，填写仪器使用纪录。