PAV9500压力老化容器

简明中文操作手册

一 、产品简介

PAV压力老化容器是SHARP计划中用于模拟摊铺在路面上的沥青随时间的老化过程的设备，为后续评价老化沥青性能的试验提供沥青样品。

为在实验室模拟路面上的沥青老化过程，根据SHARP研究设定几个条件。

老化温度：85°，90°，100°，110°

压力：2.1MP

老化时间：65小时（85°），其它温度老化时间为20小时

仪器外观

二 、设备安装

- 将仪器放置在坚固平稳的操作台上

- 连接电源线

- 连接外部供气管路：仪器老化压力为2.1MP，要求供气压力在2.2-2.3MP之间，不能低于2.1MP,也不能高于2.45MP.一般使用压缩空气钢瓶配合减压表提供。注意是压缩空气而不是氧气。连接外部气源完成后，需要打开气源，通过气压减压表将供气压力调节到如2.2MP，检查管路是否有泄漏。

三、 仪器操作

- 上电开机，仪器显示如下

按continue进入模式选择

选择manual手动试验，automatic自动试验，或home返回主菜单。（SHARP试验要求试验自动测试模式）

按automatic进入自动试验模式

选择希望的老化温度或home返回

例如选择按90°老化温度进入测试界面

仪器开始预热到目标点低5°，如选择加热温度为85°，仪器将自动预热到80°

预热完成后，仪器有鸣响，同时屏幕load sample前面的指示绿灯亮，提示放入试样。

（2）打开气源，检查气源的气压减压表是否将供气压力调节2.2-2.3MP，检查管路是否有泄漏。

（3）放入试样后，检查密封圈，拧紧6个固定螺栓，按屏幕上的continue，开始加压

加压完成后，控制器开始计时。当老化时间结束后，仪器自动泄压，停止加热。

完成实验后，拆下螺栓，取出沥青试样。

仪器在老化过程中如果温度波动超过正、负0.5度，仪器会计算超过的时间，如果累计超过1小时，仪器会停止试验。

- 手动模式操作

选择manual手动试验

设置老化温度，压力，时间后按PRHEAT开始预热，之后操作过程与自动过程相同。

装样，点CONTINUE

开始加压

加压完成后，开始老化计时

老化时间完成后，自动开始泄压