紫外线老化试验箱操作规程

一、将沥青试样装入试模；

二、将装好试样的试模放入箱内；

三、接通电源，在显示界面中选择试验项目，运行试验；

四、试验结束后取出试模，将上面的沥青试样小心取出；

五、清洗试模后，放回原处。

道路结构与材料交通行业重点实验室（长沙）

2006年10月